产品质量抽查检验实施方案

FET-014-2021

学生用文具

福建省产品质量检验研究院

学生用文具

产品质量抽查检验实施方案

1 适用范围

本方案适用于福州市仓山区市场监督管理局组织的学生用文具产品质量抽查检验，抽查对象为福州市仓山区流通领域学生用文具产品，拟抽查15批次产（商）品。本次学生用文具产品抽查范围包括塑料文具盒、笔袋、尺、笔、橡皮擦、胶水、圆规、修正液等。本实施方案内容包括术语与定义、检验依据、抽样要求、检验要求、判定原则、异议处理原则。

2 术语和定义

本方案中未列出的术语和定义同相关引用标准。

3 检验依据

GB 21027-2007 《学生用品的安全通用要求》

QB/T 1587-2006《塑料文具盒》

QB/T 2227-1996《金属文具盒》

QB/T 2309-2020《橡皮擦》

QB/T 1474.1-2005《绘图仪尺  直尺》

QB/T 1474.2-2005《绘图仪尺  三角尺》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

4 抽样要求

4.1 抽样方法

在流通领域仓库或柜台内的待销售的产品中采用随机抽样方法或全数抽样方法。抽取产品应为同类别、同型号(货号)或同规格产品。

采用GB/T 10111-2008《随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序》中的随机数、骰子或扑克牌方法进行简单随机抽样。

4.2 抽样数量

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料文具盒 | 2个 | 1个 | 1个 |
| 2 | 金属文具盒 | 2个 | 1个 | 1个 |
| 3 | 笔袋 | 2个 | 1个 | 1个 |
| 4 | 绘图仪尺 直尺 | 2个 | 1个 | 1个 |
| 5 | 绘图仪尺 三角尺 | 2个 | 1个 | 1个 |
| 6 | 油墨圆珠笔 | 20支 | 10支 | 10支 |
| 7 | 水性圆珠笔 | 20支 | 10支 | 10支 |
| 8 | 中性墨水圆珠笔 | 20支 | 10支 | 10支 |
| 9 | 考试用圆珠笔 | 20支 | 10支 | 10支 |
| 10 | 记号笔 | 20支 | 10支 | 10支 |
| 11 | 水彩笔 | 2套（以12色/盒计） | 1套（以12色/盒计） | 1套（以12色/盒计） |
| 12 | 橡皮擦 | 2块 | 1块 | 1块 |
| 13 | 固体胶 | 14支（以20g/支计） | 8支（以20g/支计） | 6支（以20g/支计） |
| 14 | 修正液 | 8支（以8ml/支计） | 4支（以8ml/支计） | 4支（以8ml/支计） |
| 15 | 修正带 | 8个（以10m/个计） | 4个（以10m/个计） | 4个（以10m/个计） |
| 16 | 学生圆规 | 2个 | 1个 | 1个 |
| 17 | 卷笔刀 | 2个 | 1个 | 1个 |
| 18 | 手动削笔机 | 2个 | 1个 | 1个 |
| 19 | 学生剪刀 | 2个 | 1个 | 1个 |
| 20 | 本册 | 8本 | 4本 | 4本 |

4.3 样品处置

应采取有效的防拆封措施，对检验样品和备用样品分别封样，并由抽样人员和受检单位代表签字确认。样品应当由抽样人员携带或者寄递检验机构进行检验，备用样品封存于受检单位。

4.4样品获取方式

检验样品付费购买，备用样品由受检单位先行无偿提供。后续启用备用样品进行复检时，由复检机构另行付费购买。

5 检验要求

5.1检验项目及样品分配表

表2 文具盒检验项目及样品分配

| 产品 名称 | 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验样品编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 塑料文具盒 | 1 | 边缘、尖端 | GB 21027-2007 | 1# |
|  | 2 | 磁性 | QB/T 1587-2006 | 1# |
|  | 3 | 耐折 | QB/T 1587-2006 | 1# |
|  | 4 | 耐压 | QB/T 1587-2006 | 1# |
| 金属文具盒 | 1 | 边缘、尖端 | GB 21027-2007 | 1# |
|  | 2 | 紧松 | QB/T 2227-1996 | 1# |
|  | 3 | 盒及卷切口边 | QB/T 2227-1996 | 1# |

表3 笔袋检验项目及样品分配

| 产品 名称 | 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验样品编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 笔袋 | 1 | 可迁移元素的最大限量 | GB 21027-2007 | 1# |
|  | 2 | 甲醛含量 | GB 21027-2007 | 1# |

表4 尺类检验项目及样品分配

| 产品 名称 | 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验样品编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绘图仪尺 直尺 | 1 | 边缘、尖端 | GB 21027-2007 | 1# |
|  | 2 | 示值偏差 | QB/T 1474.1-2005 | 1# |
| 绘图仪尺 三角尺 | 1 | 边缘、尖端 | GB 21027-2007 | 1# |
|  | 2 | 示值偏差 | QB/T 1474.2-2005 | 1# |

表5 笔类检验项目及样品分配

| 产品 名称 | 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验样品编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 油墨圆珠笔 | 1 | 可迁移元素的最大限量 | GB 21027-2007 | 1#～2# |
|  | 2 | 笔的上帽安全 | GB 21027-2007 | 1#～10# |
| 水性圆珠笔 | 1 | 可迁移元素的最大限量 | GB 21027-2007 | 1#～2# |
|  | 2 | 笔的上帽安全 | GB 21027-2007 | 1#～10# |
| 中性墨水圆珠笔 | 1 | 可迁移元素的最大限量 | GB 21027-2007 | 1#～2# |
|  | 2 | 笔的上帽安全 | GB 21027-2007 | 1#～10# |
| 考试用圆珠笔 | 1 | 可迁移元素的最大限量 | GB 21027-2007 | 1#～2# |
|  | 2 | 笔的上帽安全 | GB 21027-2007 | 1#～10# |
| 记号笔 | 1 | 可迁移元素的最大限量 | GB 21027-2007 | 1#～2# |
|  | 2 | 笔的上帽安全 | GB 21027-2007 | 1#～10# |
| 水彩笔 | 1 | 可迁移元素的最大限量 | GB 21027-2007 | 1# |
|  | 2 | 笔的上帽安全 | GB 21027-2007 | 1# |

表6 橡皮擦检验项目及样品分配

| 产品 名称 | 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验样品编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 橡皮擦 | 1 | 可迁移元素的最大限量 | GB 21027-2007 | 1# |
|  | 2 | 造型产品的安全要求 | QB/T 2309-2020 | 1# |

表7 固体胶检验项目及样品分配

| 产品 名称 | 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验样品编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体胶 | 1 | 游离甲醛 | GB 21027-2007 | 1# |
|  | 2 | 苯 | GB 21027-2007 | 2# |
|  | 3 | 甲苯+二甲苯 | GB 21027-2007 | 3# |
|  | 4 | 总挥发性有机物 | GB 21027-2007 | 4#～8# |

表8 涂改制品检验项目及样品分配

| 产品 名称 | 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验样品编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 修正液 | 1 | 可迁移元素的最大限量 | GB 21027-2007 | 1# |
|  | 2 | 有机溶剂苯含量 | GB 21027-2007 | 2# |
|  | 3 | 氯代烃 | GB 21027-2007 | 3#～4# |
| 修正带 | 1 | 可迁移元素的最大限量 | GB 21027-2007 | 1# |
|  | 2 | 有机溶剂苯含量 | GB 21027-2007 | 2# |
|  | 3 | 氯代烃 | GB 21027-2007 | 3#～4# |

表9 学生圆规检验项目及样品分配

| 产品 名称 | 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验样品编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生圆规 | 1 | 边缘、尖端 | GB 21027-2007 | 1# |

表10 卷削类文具检验项目及样品分配

| 产品 名称 | 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验样品编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 卷笔刀 | 1 | 边缘、尖端 | GB 21027-2007 | 1# |
| 手动削笔机 | 1 | 边缘、尖端 | GB 21027-2007 | 1# |
| 学生剪刀 | 1 | 边缘、尖端 | GB 21027-2007 | 1# |

表11 本册检验项目及样品分配

| 产品 名称 | 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验样品编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本册 | 1 | 可迁移元素的最大限量 | GB 21027-2007 | 1# |
|  | 2 | 本册亮度（白度） | GB 21027-2007 | 2#～4# |

5.2 检验应注意的问题

5.2.1若被检产品明示的质量要求高于本方案中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本方案中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本方案中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本方案中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本方案中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

5.2.2样品检验项目的要求

5.2.1.1产品涉及可迁移元素的最大限量项目仅测试一个部件，测试的可触及部件见下表。

表12 涉及可迁移元素的最大限量项目的产品测试的可触及部件

| 产品 | 测试的可触及部件 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 油墨圆珠笔 | 墨水 | / |
| 水性圆珠笔 | 墨水 | / |
| 中性墨水圆珠笔 | 墨水 | / |
| 考试用圆珠笔 | 墨水 | / |
| 记号笔 | 墨水 | / |
| 水彩笔 | 墨水 | 如颜色较多，统一选取“红色”，若无此颜色则选择最相近的颜色进行测试。 |
| 橡皮擦 | 橡皮擦主体 | / |
| 修正液 | 修正液体 | / |
| 修正带 | 修正带体 | / |
| 笔袋 | 表面材料 | / |
| 本册 | 表面涂层或表面印刷部分 | 若表面无涂层或印刷部分，则选择内芯印刷部分进行测试。 |

5.2.1.2氯代烃是指二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷和1,1,2-三氯乙烷等7种。

5.2.1.3笔的上帽安全项目依据GB 21027标准中4.6条测试时，对10支样品进行测试，如最小包装大于10支，则在样品中随机抽取10支进行测试,每支测试2次，以20个测试结果的最小值为报告值。

5.2.1.4本册检验样4本，1本进行可迁移元素的最大限量项目测试，将剩余3本制成混合样，随机抽取10页纸张进行本册亮度（白度）项目测试，分别报出10页纸张正面和反面的亮度（白度）平均值。

5.2.1.5根据全国文具标准化技术委员会《关于GB 21027-2007 中胶粘剂的游离甲醛含量测定方法说明》，GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》甲醛试验方法附录A中的数值打印有误：A.5.2.1第二段“装好蒸馏装置，在油浴中蒸馏，蒸至馏出液为20ml,停止蒸馏。”其中的20ml应为200ml。

6 判定原则

在规定的检验项目中，对有1项或1项以上不符合标准的，即判为“经抽样检验，XX项目不符合XX标准要求，判定为不合格”；对检验项目均符合标准的，即判为“经抽样检验，所检项目符合XX标准要求，判定为合格”。

7 异议处理原则

7.1受检单位或者标称生产单位对检测结果有异议的，应当自收到检测结果确认书之日起15日内，向仓山区市场监督管理局提出书面复检申请。逾期未提出书面复检申请的，视为对检验结果无异议。经营者私自拆封、毁损备份样品的，不予复检。

对判定的不合格产品进行复检时，按以下方式进行：被抽检人应向仓山区市场监督管理局提出书面复检申请，承检单位在收到仓山区市场监督管理局《流通领域商品质量抽检复检通知书》后，方可进行复检。

复检工作原则上由原承检单位承担，对不合格样品复检时，可以在原样上进行的，应采用原样检验。不可以在原样上进行的，需向仓山区市场监督管理局说明原因，经同意后，采用备用样品检验。复检结论表明样品不合格的，复检费用由复检申请人承担。复检结论表明样品合格的，复检费用由原承检单位承担。复检结论为最终结论。

如仓山区市场监督管理局认为需更换检测单位进行复检，应采用备样检验，复检结论表明样品不合格的，复检费用由复检申请人承担。复检结论表明样品合格的，复检费用由仓山区市场监督管理局承担，复检结论为最终结论。

7.2 不予复检的情况

（1）超过法定期限提出复检申请的；

（2）被检方提出复检时，产品在复检有效期内于正常贮存条件下已失效；

（3）法律、法规规定不得复检的其他情况。